**Viacstenné polykarbonátové platne UV stabilné**

**Štandardná dĺžka: 6000 mm Farby na objednávku: zelená, modrá**
**Iné dĺžky: na objednávku Úprava HEATSTOP: od hrúbky 10 mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **štruktúra** | **hrúbka**mm | **šírka**mm | **hmotnosť**kg/m2 | **súčiniteľ „U“**W/m2.ºK | **štandardfarby** | **priepust.svetla** **%** | **ohyb za studena** min. R |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m3444b909.png | **4** | 2100 | 0,8 | 4,1 | číryopáldym | 7964- | 700 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m508c90ca.png | **6** | 2100 | 1,3 | 3,7 | číryopáldym | 776459 | 900 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m18c30f94.png | **8** | 2100 | 1,5 | 3,6 | číryopáldym | 816561 | 1200 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m2c5b1323.png | **10** | 2100 | 1,7 | 3,1 | číryopáldym | 806256 | 1500 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m237dc011.png | **10**4 – steny | objed.21001250 | 1,75 | 2,5 | číryopáldym | 6861- | 1500 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_202c87d6.png | **16**3- steny | 2100 | 2,7 | 2,4 | číryopáldym | 705246 | 2400 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m16f8a38.png | **16**X –profil | 2100 | 2,5 | 2,0 | číryopáldym | 625042 | 3000 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_48791904.png | **20**6 - stien | objed.2100 | 3,1 | 1,67 | číryopáldym | 5845- | 3000 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m145edae7.png | **25**X –profil | 1220 | 3,5 | 1,8 | číryopáldym | 604840 | bez ohybu |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_1f01e982.png | **32**X - profil | 1230 | 3,7 | 1,4 | číryopáldym | 5436- | bez ohybu |