**Viacstenné polykarbonátové platne UV stabilné**

**Štandardná dĺžka: 6000 mm Farby na objednávku: zelená, modrá**   
**Iné dĺžky: na objednávku Úprava HEATSTOP: od hrúbky 10 mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **štruktúra** | **hrúbka** mm | **šírka** mm | **hmotnosť** kg/m2 | **súčiniteľ  „U“** W/m2.ºK | **štandard farby** | **priepust. svetla** **%** | **ohyb za studena** min. R |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m3444b909.png | **4** | 2100 | 0,8 | 4,1 | číry opál dym | 79 64 - | 700 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m508c90ca.png | **6** | 2100 | 1,3 | 3,7 | číry opál dym | 77 64 59 | 900 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m18c30f94.png | **8** | 2100 | 1,5 | 3,6 | číry opál dym | 81 65 61 | 1200 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m2c5b1323.png | **10** | 2100 | 1,7 | 3,1 | číry opál dym | 80 62 56 | 1500 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m237dc011.png | **10** 4 – steny | objed.2100 1250 | 1,75 | 2,5 | číry opál dym | 68 61 - | 1500 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_202c87d6.png | **16** 3- steny | 2100 | 2,7 | 2,4 | číry opál dym | 70 52 46 | 2400 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m16f8a38.png | **16** X –profil | 2100 | 2,5 | 2,0 | číry opál dym | 62 50 42 | 3000 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_48791904.png | **20** 6 - stien | objed. 2100 | 3,1 | 1,67 | číry opál dym | 58 45 - | 3000 mm |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_m145edae7.png | **25** X –profil | 1220 | 3,5 | 1,8 | číry opál dym | 60 48 40 | bez ohybu |
| http://www.topix.sk/akraterm-tabulka/akraterm_tabulka_html_1f01e982.png | **32** X - profil | 1230 | 3,7 | 1,4 | číry opál dym | 54 36 - | bez ohybu |